SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE ST-03

SPIS TREŚCI

1.WSTĘP -------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1. Przedmiot ST ---------------------------------------------------------------------------------------------

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych ST -----------------------------------------------------------------

1.3. Określenia podstawowe ---------------------------------------------------------------------------------

1.4. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) ----------------------------------

2. MATERIAŁY ----------------------------------------------------------------------------------------------

2.1 Beton -------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.2. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej ---------------------------------------------------------------------

2.3. Deskowanie -----------------------------------------------------------------------------------------------

2.4. Materiały izolacyjne -------------------------------------------------------------------------------------

3. SPRZĘT -----------------------------------------------------------------------------------------------------

4.TRANSPORT I WARUNKI DOSTAWY --------------------------------------------------------------

5.WYKONANIE ROBÓT -----------------------------------------------------------------------------------

5.1. Przygotowanie do betonowania ------------------------------------------------------------------------

5.2. Deskowanie -----------------------------------------------------------------------------------------------

5.3. Montaż zbrojenia ----------------------------------------------------------------------------------------

5.4. Roboty betonowe ----------------------------------------------------------------------------------------

5.5. Warstwy podkładowe -----------------------------------------------------------------------------------

6. KONTROLA JAKOŚCI ----------------------------------------------------------------------------------

6.1. Zakres badań prowadzonych podczas robót ---------------------------------------------------------

6.2. Badanie betonu ------------------------------------------------------------------------------------------

6.3. Tolerancje wymiarów betonowych konstrukcji budowlanych ------------------------------------

7. OBMIAR ROBÓT -----------------------------------------------------------------------------------------

8. ODBIÓR ROBÓT -----------------------------------------------------------------------------------------

8.1. Odbiór stali na budowie --------------------------------------------------------------------------------

8.2. Odbiór zamontowanego zbrojenia --------------------------------------------------------------------

8.3. Odbiór konstrukcji betonowych -----------------------------------------------------------------------

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ------------------------------------------------------------------------------

10. PRZEPISY ZWIĄZANE --------------------------------------------------------------------------------

1.WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

| Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są dotyczące wykonania i odbioru betonu oraz robót betonowych i zbrojarskich, a także wypraw izolacyjnych dla zadania: |  |
| --- | --- |
| KAT. OB. BUDOWL. |  |
| ADRES |  |

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych ST

Roboty objęte niniejszymi ST obejmują wykonanie elementów betonowych i żelbetowych oraz wykonanie podłoży, podkładów, warstw wyrównawczych betonowych wraz z warstwami izolacji cieplnych i wodochronnych.

Wykonawca ma obowiązek określić kolejność wszystkich prac - objętych ST- w harmonogramie robót zaakceptowanym przez Zamawiającego.

Zakres robót:

Schody:

Zakres robót obejmuje wykonanie

1.3. Określenia podstawowe

Zbiór wszystkich istotnych wymagań dotyczących właściwości zarówno mieszanki betonowej jak i betonu stwardniałego nazywane jest w PN-EN 206-1 specyfikacją (lub norma równoważna). Za prawidłowo przedłożoną producentowi betonu specyfikację odpowiedzialny jest wykonawca robót (odbiorca betonu). Wykonawca ten składając zamówienie lub przedkładając zapytanie, specyfikuje beton na podstawie projektu budowlanego wykonanego przez projektanta.

1.4. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

| Kategoria robót | 45262300-4 | Betonowanie |
| --- | --- | --- |

2. MATERIAŁY

2.1 Beton

- beton konstrukcyjny: fundamenty C20/25

wg PN –EN 206-1:2003 „Beton – część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność“ wraz z wprowadzoną w 2004 r. Polska Norma PN-B-06265:2004 Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003

Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność (obydwie normy stanowią spójną całość i należy stosować je łącznie) – lub normy równoważne.

Uzyskanie właściwych parametrów mieszanki jest możliwe jedynie w profesjonalnej wytwórni.

Przy realizacji zamówienia i dostawie mieszanki betonowej dla wykonawcy, producent zobowiązany jest do przekazania razem z ładunkiem dowodu dostawy. Na dowodzie dostawy powinny być wydrukowane lub napisane ręcznie następujące informacje:

- nazwa wytwórni betonu towarowego

- numer seryjny dowodu dostawy

- data i godzina załadunku (np. godzina pierwszego kontaktu wody z cementem)

- numer rejestracyjny pojazdu lub jego identyfikację

- nabywca

- nazwa i lokalizacja miejsca dostawy

- szczegóły lub powołania specyfikacji (np. nr przepisu, nr zamówienia)

- ilość mieszanki betonowej w metrach sześciennych

- deklaracja zgodności z powołaniem na specyfikację oraz PN-EN 206-1  nazwa lub oznaczenie jednostki certyfikującej – jeśli dotyczy

- godzina dostawy betonu na miejsce

- godzina rozpoczęcia rozładunku

- godzina zakończenia rozładunku

Dodatkowo dowód dostawy w zależności od rodzaju zamówienia powinien zawierać następujące dane dla betonu projektowanego:

- klasę wytrzymałości

- klasy ekspozycji

- klasę zawartości chlorków

- klasę konsystencji lub jej założoną wartość

- rodzaj i klasę wytrzymałości cementu, jeśli są określone

- rodzaj domieszki i typ dodatku – jeśli są określone

- właściwości specjalne – jeśli są wymagane (np. głębokość penetracji wody pod ciśnieniem)

- maksymalny nominalny górny wymiar ziaren kruszywa

2.2. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej

Klasa i gatunek oraz średnice prętów stosowanego zbrojenia powinny być zgodne z projektem, w projekcie zastosowano stal zbrojeniową BST500.

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inspektora nadzoru przy dokonywaniu odbioru wykonanych robót

Deklaracja zgodności

Każda partia stali musi być zaopatrzona w atest hutniczy, w którym muszą być podane:

- nazwa wytwórcy

- oznaczenie wyrobu

- numer wytopu lub numer partii

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej

- masa partii

- rodzaj obróbki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje:

- znak wytwórcy

- średnica nominalna

- znak stali

- numer wytopu lub numer partii

- znak obróbki cieplnej

2.3. Deskowanie

Deskowanie systemowe przestawne drobnowymiarowe lub tradycyjne

2.4. Materiały izolacyjne

Płyty styropianowe –dach/podłoga, styropian y wg PN-EN 13163 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (lub norma równoważna)”

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z mas –stosowana na podłożach betonowych do wykonywania przeciwwilgociowych i przeciwwodnych izolacji poziomych posadzek

Środki do gruntowania podkładów i podłoży betonowych, folie izolacyjne – wg standardowych rozwiązań.

3. SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.

Do podawania mieszanek należy stosować pompy do betonu lub pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji, sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia w konstrukcjach budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.

4.TRANSPORT I WARUNKI DOSTAWY

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt. 4

Transport i warunki dostawy materiałów i wyrobów powinny być zgodne z normami, aprobatami

technicznymi, wytycznymi i instrukcją lub zaleceniami producenta.

Środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować:

– naruszenia jednorodności mieszania (segregacja składników),

– zmian w składzie mieszanki (w stosunku do stanu początkowego) wskutek dostawania się do niej opadów atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody w czasie wysychania pod wpływem wiatru lub promieni słonecznych itp.,

– zanieczyszczenia,

– zmiany temperatury mieszanki przekraczającej granice określone wymaganiami technologicznymi

Czas trwania transportu, dobór środków i organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania mieszanki betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został przyjęty przy ustalaniu składu betonu dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu (od momentu załadowania samochodu do jego wyładowania) nie powinien przekraczać okresu wstępnego wiązania w zależności od konsystencji betonu i warunków atmosferycznych. Powinien on być określony przez wytwórcę betonu.

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przygotowanie do betonowania

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę szczegółowego programu organizacji robót zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru i uwzględniającego:

- wskazanie wytwórni, z której dostarczona będzie mieszanka,

- określenie rodzaju deskowań,

- kolejność i sposób betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,

- sposób pielęgnacji betonu,

- warunki usunięcia deskowania,

- zestawienie koniecznych badań.

Prawidłowość wykonania następujących robót przygotowawczych poprzedzających betonowanie powinna być potwierdzona właściwymi wpisami do Dziennika Budowy przez Inspektora Nadzoru:

- ustawienie deskowania,

- ułożenie zbrojenia, obecność wkładek dystansowych dla uzyskania właściwej otuliny prętów,

- zgodność rzędnych z projektem,

- przygotowanie podłoża (wyrównanie, oczyszczenie, zagruntowanie),

- wykonanie dylatacji i innych robót zanikających,

- umieszczenie w szalunku rur dla przewodów elektrycznych i telekomunikacyjnych.

Roboty można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru z wpisem w Dzienniku budowy. Betonowanie zgodnie z wymogami norm PN-EN 13670:2011. Deskowanie i zbrojenie winno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, płatków rdzy. Powierzchnia deskowania winna być powleczona środkiem uniemożliwiającym przywarcie do deskowania betonu.

5.2. Deskowanie

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:

- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,

- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,

- zapewniać odpowiednią szczelność,

- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia

- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.

Odkształcalność rusztowań i deskowań powinna zapewniać wykonanie elementu i konstrukcji zgodnie z dopuszczoną w projekcie tolerancją. Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgodni z Inspektorem Nadzoru oraz Projektantem konstrukcji.

5.3. Montaż zbrojenia

Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową.

Pręty zbrojeniowe należy segregować według klas i gatunków, średnicy i długości. Stal w kręgach układa się na placu magazynowym na płask (do ośmiu warstw) lub opierając jeden krąg o drugi.

Przygotowanie i obróbka zbrojenia obejmują takie czynności jak:

czyszczenie,

prostowanie,

cięcie,

gięcie i montaż

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luźnej rdzy lub innych zanieczyszczeń. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna należy opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali jak też ich późniejszej korozji.

Montaż zbrojenia.

Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w Dokumentacji Projektowej.

Zbrojenie należy układać po odbiorze deskowań. Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od uszkodzeń i przemieszczeń podczas betonowania i zagęszczania mieszanki betonowej. Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny odpowiadała wartościom podanym w projekcie.

Zbrojenie powinno składać się, jeżeli jest to możliwe, z prętów nie przerwanych na długości jednego przęsła lub jednego elementu konstrukcyjnego. Gdy warunek nie może być spełniony, odcinki prętów mogą być w zasadzie łączone za pomocą spajania.

- Pręty ze stali klasy A-IIIN mogą być spajanie za pomocą zgrzewania elektrycznego doczołowego, spawania elektrycznego łukowego i zgrzewania elektrycznego punktowego (garbowego).

- Zaleca się, aby łączenia prętów znajdowały się w tych przekrojach konstrukcji, w których nośność prętów nie jest w pełni wykorzystana.

- Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny betonu odpowiadała wartościom podanym w projekcie.

5.4. Roboty betonowe

Do wykonywania konstrukcji i elementów z betonu monolitycznego należy stosować sprzęt zapewniający prawidłowy transport mieszanki betonowej, jej prawidłowe ułożenie w deskowaniu i prawidłowe zagęszczenie. Wyposażenie w sprzęt i urządzenia powinno być określone w projekcie organizacji robót betonowych na danym obiekcie. Wymagania dotyczące wykonywania konstrukcji z betonu bezpośrednio na budowie oraz z wykorzystaniem prefabrykowanych elementów z betonu określa norma PN-EN 13670:2011 „Wykonywanie konstrukcji z betonu” (lub norma równoważna)

Pielęgnacja betonu

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normatywne. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.

Wykańczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnią,

- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,

- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać

wymaganiom normy PN-EN 13670 (lub równoważna); wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. Ostre krawędzie betonu po usunięciu deskowań powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po usunięciu deskowań.

5.5. Warstwy podkładowe

Podkład ma decydujące znaczenie dla zapewnienia właściwej niezawodności i trwałości podłogi. Powinien być dostatecznie sztywny i mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną oraz równą i gładką powierzchnię. Przed wykonaniem podkładu należy ustalić położenie górnej powierzchni posadzki na wysokości ustalonej w projekcie.

Podkłady monolityczne (wylewane) mogą być wykonywane:

- na podłożu, tworząc z nim podkład związany,

- na przekładce z papy lub folii lub na warstwie izolacji przeciwwilgociowej, ułożonej na podłożu,

- na warstwie izolacji przeciwdźwiękowej lub ciepłochronnej ułożonej na stropie (podkład pływający).

Podkłady z betonów i zapraw cementowych wykonuje się z cementu portlandzkiego i drobnego żwiru lub piasku o proporcji składników 1:3 lub 1:4. Mieszankę układa się warstwą grubości podaną projektem, bezpośrednio na warstwie ochronnej, między listwami metalowymi lub drewnianymi wyznaczającymi grubość podkładu.

W okresie kilku pierwszych dni podkład należy zwilżać wodą w celu należytego związania i stwardnienia. Podczas wykonywania robót podłogowych należy uwzględnić szczeliny: dylatacyjne, izolacyjne i przeciwskurczowe. Szczeliny dylatacyjne stosuje się w miejscach dylatacji konstrukcji budynku, a także tam, gdzie istnieje niebezpieczeństwo pęcznienia materiałów i szkodliwy wpływ ich rozszerzalności termicznej. Szczeliny izolacyjne w płaszczyźnie poziomej oddzielają konstrukcję podłogi od podłoża lub posadzkę od podkładu, m.in. z powodu możliwych różnic skurczowych zastosowanych materiałów. Ponadto zawsze należy stosować je na styku podłogi ze ścianami, słupami, fundamentami, schodami itp.; w miejscu zmiany grubości podkładu i w miejscu styku różnych konstrukcji podłóg. Szczeliny przeciwskurczowe wykonuje się w podkładach z zaprawy cementowej lub betonu (rowek głębokości 1/3÷1/2 grubości podkładu; nacięcie wykonuje się w świeżej zaprawie lub

betonie); mają one na celu zapobieżenie pękaniu podkładu i nawierzchni w miejscu przypadkowym.

Wytrzymałość podkładu cementowego na ścinanie powinna być nie mniejsza niż 12 MPa, a na zginanie nie mniejsza niż 2 MPa.

Zaprawę cementową układa się między listwami kierunkowymi wysokości równej grubości podkładu, zagęszczając ja rzecznie lub mechanicznie z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem drewniana packą. Nie dopuszcza się nawilżania podkładu lub nakładania drobnoziarnistej zaprawy.

Podkłady zbrojone należy wykonywać w dwóch warstwach:

warstwa pierwsza grubości równej połowie podkładu

warstwa druga, po ułożeniu zbrojenia, uzupełnienie mieszanką betonową do pełnej grubości podkładu-przewidzianej projektem.

6. KONTROLA JAKOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt. 6.

Kontrola jakości robót powinna obejmować:

-kontrole elementów składowych,

-kontrole wykonania konstrukcji betonowych zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami.

Materiały przeznaczone do wbudowania musza posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Badanie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy, zaświadczeń

producentów o jakości materiałów i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej.

W przeciętnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmować wszystkie właściwości betonu wymagane normami i projektem. Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny dotyczyć prawidłowości i dokładności:

– materiałów, wykonania zbrojenia, wykonania deskowań i rusztowań, przygotowania mieszanki betonowej, jej ułożenia, zagęszczenia i pielęgnacji.

Odbiory robót zanikających należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót (odbiory częściowe), a wyniki wpisywać do protokołu i dziennika budowy.

Kontrola jakości wykonanych robót betonowych obejmuje ocenę:

Prawidłowości położenia obiektu budowlanego w planie

Prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji i jej elementów np. szczelin dylatacyjnych

Jakości betonu pod względem jednorodności struktury, widocznych wad i uszkodzeń

Łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu a konstrukcjach cienkościennych 1%

Lokalne raki nie mogą obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu

Zbrojenie główne nie może być odsłonięte.

6.1. Zakres badań prowadzonych podczas robót

Podczas robót betonowych należy prowadzić systematyczną kontrolę:

Deskowań,

jakości składników betonu oraz prawidłowość ich składowania,

dozowania składników mieszanki betonowej,

jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania,

cech wytrzymałościowych betonu,

prawidłowego przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz częściowego lub całkowitego obciążenia konstrukcji.

Kontrola wytrzymałości betonu na ściskanie powinna być przeprowadzana na próbkach pobranych przy danym stanowisku betonowania.

6.2. Badanie betonu

Badanie wytrzymałości betonu

Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-EN 12390-3:2002 (lub równoważna).

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w wieku wcześniejszym niż 28 dni. Kryteria zgodności dotyczące wytrzymałości betonu na ściskanie i na rozciąganie określa norma PN-EN 206-1 tab. 14; 15; 16 (lub równoważna).

Kontrola zgodności pozostałych właściwości betonu

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszym ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. Zgodnie z normą PN-EN 206-1(lub równoważna) badania powinny obejmować:

badanie składników betonu,

badanie mieszanki betonowej,

badanie betonu

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub inne uprawnione), a także gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.

6.3. Tolerancje wymiarów betonowych konstrukcji budowlanych

Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się w przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów.

Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć działania korygujące.

System odniesienia

Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-N-02251 i PN-N-02211:2000 (lub równoważne).

Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Fundamenty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż:

± 10mm przy klasie tolerancji N1,

± 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno być większe niż:

± 20mm przy klasie tolerancji N1,

± 15mm przy klasie tolerancji N2.

7. OBMIAR ROBÓT

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w Księdze obmiaru.

Deskowanie konstrukcji oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni styku deskowania z betonem.

Zbrojenie konstrukcji oblicza się w tonach według masy teoretycznej na podstawie dokumentacji projektowej (rysunki robocze lub zestawienia stali do zbrojenia betonu).

Elementy i konstrukcje betonowe i żelbetowe, dla których nakłady zostały ustalone na 1 m3 betonu w konstrukcji, oblicza się w metrach sześciennych objętości brył geometrycznych poszczególnych elementów. Od tak obliczonej objętości nie potrąca się otworów, wnęk lub gniazd o kubaturze mniejszej niż 0,1 m3 każde oraz kubatury sfazowań o szerokości skosu do 15 cm.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiorom podlegają:

a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa,

b) deskowanie,

c) zbrojenie,

d) wykonane elementy konstrukcji i podkładów betonowych,

Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty określające parametry zastosowanych materiałów do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu oraz operat z pomiarów geodezyjnych wykonanych elementów.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robót.

Z odbioru końcowego sporządza się protokół.

8.1. Odbiór stali na budowie

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które powinien być

zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Zaświadczenie to powinno zawierać:

a) znak wytwórcy,

b) średnicę nominalną,

c) gatunek stali,

d) numer wyrobu lub partii,

e) znak obróbki cieplnej.

8.2. Odbiór zamontowanego zbrojenia

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inspektora nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy.

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji.

Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:

a) zgodność kształtu prętów,

b) zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach,

c) rozstaw strzemion,

d) prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień,

e) zachowanie wymaganej w rysunkach otuliny zbrojenia.

8.3. Odbiór konstrukcji betonowych

8.3.1. Kontrola jakości wykonanych robót betonowych obejmuje ocenę:

Prawidłowości położenia obiektu budowlanego w planie

Prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji i jej elementów np. szczelin dylatacyjnych

Jakości betonu pod względem jednorodności struktury, widocznych wad i uszkodzeń

Przy sprawdzeniu jakości betonów należy wymagać, aby łączna powierzchnia ewentualnych raków nie była większa niż 2% całkowitej powierzchni danego elementu. Lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 3% przekroju danego elementu odniesione do powierzchni nie mniejszej niż 0,1 m2. Zbrojenie główne nie może być odsłonięte.

8.3.2. Zakres badań prowadzonych podczas robót

Podczas robót betonowych należy prowadzić systematyczną kontrolę:

Deskowań,

jakości składników betonu oraz prawidłowość ich składowania,

dozowania składników mieszanki betonowej,

jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania,

cech wytrzymałościowych betonu,

prawidłowego przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz częściowego lub całkowitego obciążenia konstrukcji.

8.3.3. Odbiór końcowy

odbywa się po wpisie dokonanym przez Kierownika Budowy (w Dzienniku Budowy), o zakończeniu robót betonowych i spełnieniu wszelkich warunków dotyczących tych Robót zawartych w umowie.

Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty :

- dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,

- dziennik budowy,

- protokoły stwierdzające uzgodnienie zmian i uzupełnień dokumentacji,

- operaty geodezyjne

- wyniki badań kontrolnych betonu,

- protokóły z odbioru robót zanikających (np. dylatacji, zagęszczenia warstw podbudowy, zbrojenia elementów konstrukcji),

- inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem wykonania robót, mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawą Prawo budowlane.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie robót betonowych, które zostały określone w niniejszej ST oraz w dokumentacji projektowej.

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w ST pkt. 2, 5 i 6 i odebrane przez Inspektora nadzoru -zgodnie z zapisami w ST i odpowiednimi normami.

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych podanych w pkt. 7 zgodnie z obmiarem po odbiorze robót i oceną jakości robot, w oparciu o wyniki pomiarów.

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo.

| Normy | Tytuł normy |
| --- | --- |
| PN-EN 206-1:2003/ PN-B-06265:2004 | Beton – część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność |
| PN-N-02211:2000 | Geodezja - Geodezyjne wyznaczanie przemieszczeń - Terminologia podstawowa |
| PN-91/H-93010 | Walcówka pręty i kształtowniki walcowane na gorąco ze stali węglowych zwykłej jakości i niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. Wymagania i badania |
| PN-EN 10020:2003 | Definicja i klasyfikacja gatunków stali |
| PN-EN 10021 :2009 | Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych |
| PN-EN 13670:2011 | Wykonywanie konstrukcji z betonu |

Dopuszcza się stosowanie norm równoważnych.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r.

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr

126, poz. 839)

Instrukcja ITB nr 356/98. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1998.

Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur. Instrukcja ITB nr 282/88. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1988.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I – Budownictwo ogólne.

W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dotyczących wymagań określonych w przepisach, w tym w techniczno - budowlanych dopuszcza się rozwiązania równoważne w całości opisywanym przy pomocy przywołanych norm, aprobata, specyfikacja techniczna lub system odniesienia należy przyjąć, że w odniesieniu do nich użyto sformułowania "lub równoważne w całości".

W przypadku odniesienia się w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 u Pzp, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanych przy pomocy przywołanych norm. Wykonawca winien wskazać równoważne produkty, a także normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych oraz winien dołączyć do oferty przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w art. 104 - 107 u Pzp, udowadniające, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia w szczególności: Krajową Deklarację właściwości Użytkowych, Krajową Ocenę Techniczną, Deklarację Właściwości Użytkowych, Atest higieniczny, Aprobatę techniczną, deklarację zgodności, certyfikat zgodności, Dokumentację Techniczno - Ruchową, kartę techniczną doboru urządzenia.